Université de Batna						            Année universitaire 2014 – 2015

Faculté des Sciences								le 08/01/2015

Département des sciences de la matière						       1h.30

M1 : Propriétés Physique et Mécaniques des Matériaux

Contrôle continu du module :

Cinétique des transformations de phase et durcissement dans les alliages

1er partie

Exercice 1 (3pts)

- Que représente les courbes AB, BC et BD

- Quels sont les points caractéristiques de ce diagramme et que se passe t’il au nivaux de ces points.

Exercice 2 (10 pts)

Le diagramme de phase aluminium - calcium contient les éléments suivants :

- Tfus(Al) = 660 ºC et Tfus(Ca) = 842 ºC;

- Composés intermédiaires : Al2Ca, Tfus (congruente) = 1079 ºC;

- Composés intermédiaires : Al4Ca, Tfus (non congruente) = 700 ºC (le liquide est à 10 at % de Ca);

- On observe une transformation allotropique du calcium à 443 ºC;

- Aucun des produits chimiques impliqués n’est soluble dans un autre à l’état solide.

- Le mélange Al-Al4Ca produit un eutectique dont la température est de 616 ºC.  Il contient 5,3 % atomique de calcium;

- Le mélange Ca-Al2Ca produit un eutectique dont la température est de 545 ºC. Il contient 65 % atomique de calcium.

- Dessinez le diagramme de phase Al-Ca avec toutes les informations nécessaires.

- Calculer les pourcentages atomiques des phases existantes aux températures :

- T1 = 500°C à la composition 60 at % de Ca

- T2 = 800°C à la composition 40 at % de Ca

- Tracer la courbe d’analyse thermique simple lors du refroidissement d’un alliage de composition 15 at % de Calcium de la température 1200°C jusqu’à la température ambiante (< 400°C)

2ème partie : Questions de cours (7pts)

- Donne la définition des notions suivantes :

- Transformation énantiotropique  et la transformation monotropique

- Solution solide d’insertion  et solution solide de substitution

- La figure ci contre représente les différents types de précipitation

- Préciser la nature de chaque type en donnant une petite définition.

Bon chance		 								Mme Naceur Amel