جامــعة محمـد خيضر–  بســـكـــرة

كلية العــــلوم والتكنولوجيـــــــــــــا

قســــم الهندســـة المـعمارية

Université Mohamed  Khider  Biskra

Faculté des Sciences  et de la Technologie

Département de génie civil et d’hydraulique

TP Mécanique des Matériaux

1ere Année Master Matériaux

| Nom : | Prénom : |
| --- | --- |

- On veut formuer un béton ordinaire afin de déterminer ces caractéristiques mécaniques : compression, traction par flexion et traction par fendage

- La composition de formulation d’un m3 du béton ordinaire est présentée dans le tableau (1) ci-dessous

Tableau (1) : Composition du béton ordinaire

| Ciment (kg) | Sable (0/5) (l) | Gravier (3/8) (l) | Eau (l) | E/C | G/S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360 | 490 | 765 | 160 | 0,45 | 1,56 |

- Les dimensions et la géométrie des éprouvettes fabriquées ont été choisit selon le type d’essai à appliquer, comme il est montré sur le tableau (2) :

Tableau (2) : Essais et éprouvettes

| Essai | Compression |  | Traction par fendage | Traction par flexion |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eprouvettes | Cubes | Cylindres | cylindres | prismes |  |
| Dimension (cm) | 10x10x10 | 16x32 | 16x32 | 10x10x40 | 7x7x7 |

- Résistance à la compression

Un essai de compression est réalisé sur trois des éprouvettes cylindriques et sur trois autres éprouvettes cubiques afin de déterminer la résistance en compression moyenne 𝑓𝑐𝑚 du béton ordinaire formulé avec la composition présenté au Tableau (1).

On a étudié les paramètres suivants sur la résistance à la compression à 28 jours

- la cure

- le rapport E/C

- superplastifiant

- l’échelle (géométrie et  dimension d’éprouvette)

1.a/ On a appliqué après démoulage de mode de cure (à l’air et  humide), on obtenu les résultats suivants montrés sur le Tableau (3) ci-dessous

Tableau (3): Résultats de la résistance à la compression à 28 j dans deux conditions de cure (humide -à l’air)

| E/C=0.5 | cube | Fc (KN) | Cylindre | Fc (KN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Humide | 1 | 570 | 1 | 680 |
|  | 2 | 555 | 2 | 665 |
|  | 3 | 600 | 3 | 710 |
| A l’air | 1 | 280 | 1 | 450 |
|  | 2 | 245 | 2 | 430 |
|  | 3 | 215 | 3 | 400 |

1.b / on a varier dans le rapport E /C et on a obtenus les résultats suivant présentés sur le Tableau (4)

Tableau (4) : Résultats de la résistance à la compression à 28 j en variant au rapport E/C

| E/C | Fc (KN) |
| --- | --- |
| 0.45 | 605 |
|  | 576 |
|  | 592 |
| 0.5 | 570 |
|  | 555 |
|  | 600 |
| 0.55 | 490 |
|  | 495 |
|  | 476 |

1.c/ Pour améliorer la maniabilité du béton, on a introduit du superplastifiant d’où on a pris trois teneurs de ce dernier, (0 - 0.5 et 1) % du poids du ciment et on a obtenus les résultats suivant présentés sur le Tableau (5)

Tableau (5) : Résultats de la résistance à la compression à 28 j en variant à la teneur du superplastifiant

| Superplastifiant(%) E/C=0.45 | Fc (KN) |
| --- | --- |
| 0 | 605 |
|  | 576 |
|  | 592 |
| 0.5 | 615 |
|  | 600 |
|  | 595 |
| 1 | 629 |
|  | 622 |
|  | 625 |

- La Résistance à la traction

2.a/ Traction par fendage

Un essai de fendage est réalisé sur trois éprouvettes cylindriques. Cet essai permet de déterminer expérimentalement la résistance en traction du béton.

z

y

x

xx

Compressions localisées

Traction uniforme

L’essai de fendage est un essai de traction indirect consistant à comprimer radialement l’éprouvette (figure 1), créant alors, par effet Poisson, des contraintes de traction horizontales au sein du matériau. Cet essai fonctionne à condition que l’effet Poisson provoque la rupture du matériau avant les contraintes de compression.

Figure (1)

Résultats d’essai

Trois essais sont réalisés sur trois éprouvettes cylindriques :

Tableau (6) : Résistance à la traction par fendage

| Eprouvette | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 𝐹𝑟𝑢𝑝𝑡 [kN] | 255 | 265 | 272 |

| Figure 2 : Etapes de l’essai de fendage |  |  |
| --- | --- | --- |

2 .b/ Traction par flexion

C’est parmi les essais les plus courants sur le béton, l’essai de traction par flexion. Il s'effectue en général sur des éprouvettes prismatiques d'élancement 4, reposant sur deux appuis:

- soit sous charge concentrée unique appliquée au milieu de l'éprouvette (moment maximal au centre). (3 points)

- soit sous deux charges concentrées, symétriques, égales, appliquées au tiers de la portée (moment maximal constant entre les deux charges). (4 points)

| Traction par flexion 4 points | Traction par flexion 3 points |
| --- | --- |

Résultats d’essais

Trois essais sont réalisés sur trois éprouvettes prismatiques pour chaque mode d’essais

Tableau (6) : Résistance à la traction par flexion

| Essai | Eprouvettes (cm) | Ft (kg) |
| --- | --- | --- |
| Flexion (3 points) | Prismatiques (7x7x28) | 600 |
|  |  | 650 |
|  |  | 650 |
| Flexion (4 points) | Prismatiques (10x10x40) | 1450 |
|  |  | 1650 |
|  |  | 1500 |

Questions

On vous demande de :

- Calculer la force moyenne de la rupture pour tous les essais selon les résultats présentés ci-dessus

- Déterminer la résistance moyenne de la compression (cubes et cylindres), résistance moyenne de  la traction par fendage, la résistance moyenne de la traction par flexion pour les deux modes d’essai (3 points et 4 points).

-Présenter la formule de calcul de la résistance dans chaque cas d’essai

- Montrer par des histogrammes l’effet de la cure, le rapport E/C, le superplastifiant sur la résistance mécanique à la compression, puis interpréter les résultats.

- Quel est l’effet d’échelle sur le résultat de la résistance à la compression (cas d’un cylindre et un  cube), quel est le rapport  (coefficient) entre la résistance sur cylindre et celle sur un cube.

-Donner votre conclusion

Enseignante : Gadri.K